## Slide 1
注塑车间生产工艺与安全规程培训
2026年度新员工岗位技能与标准化作业 (SOP) 专项教材
编制审核：罗成耿

## Slide 2
一、车间核心作业安全防护规范
1. 操作人员进入车间必须佩戴防静电劳保鞋、安全帽与防护目镜；
2. 机台运行状态下，严禁将手伸入合模机构与射胶喷嘴区域；
3. 开机作业前必须测试急停开关与安全门光电保护器，确认联动停机功能灵敏；
4. 发生模具报警或卡料时，必须先按下急停按钮并通知机修技术员；
现场责任人：张三

## Slide 3
二、核心注塑参数控制标准表
工艺参数名称 | 设定标准值 | 控制公差要求
射胶压力 (Injection Pressure) | 120 MPa | ± 5 MPa
模具预热温度 (Mold Temp) | 85 ℃ | ± 3 ℃
保压时间 (Holding Time) | 6.5 秒 | ± 0.2 秒
Notes: 培训主讲人注意：重点向学员强调保压时间与产品缩水缺陷的对应关系。